2026年建材专业职称题库

一、单项选择题（300题）

模块 1：材料基本性质（30 题）

1. 材料按其化学组成可以分为哪几种？（ ）

A. 无机材料、有机材料B. 金属材料、非金属材料

C. 植物质材料、高分子材料、沥青材料、金属材料

D. 无机材料、有机材料、复合材料

2. 某栋普通楼房建筑造价 1000 万元，据此估计建筑材料费用大约为（ ）

A. 250 万元  B. 350 万元 C. 450 万元 D. 500 万元 - 600 万元

3. 材料在吸水后，将使材料的何种性能增强？（ ）

I. 强度 II. 密度 III. 体积密度 IV. 导热系数 V. 耐久性

A. I、IV

B. II、III、V

C. III、IV

D. II、III、IV、V

4. 含水率为 5% 的湿砂 100g，其中所含水的质量为（ ）

A. 5g  B. 4.76g  C. 4.5g  D. 5.26g

5. 受水浸泡或处于潮湿环境中的重要建筑物所选用的材料，其软化系数应（ ）

A. ＞0.5 B. ＞0.75 C. ＞0.85  D. ＞1

6. 根据试验室配合比，干砂重 500 吨，则工地现场采用含水率为 5％的砂子（ ）吨

A. 25  B. 476  C. 500   D. 525

7. 软化系数 K（ ）的材料，通常认为具备了相当的耐水性

A. 大于 1  B. 大于 0.85  C. 大于 0.6  D. 大于 0.4

8. 选择承受动荷载作用的结构材料时，应优先选用（ ）

A. 具有良好塑性的材料 B. 具有良好韧性的材料

C. 具有良好弹性的材料 D. 具有良好硬度的材料

9. 材料的保温隔热性能用导热系数指标表示，吸声性能用（ ）指标表示

A. 导温系数 B. 导热系数 C. 反射系数 D. 吸声系数

10. 当材料的润湿边角为（ ）时，称为憎水性材料

A. ＜90° B. =90° C. ＞90° D. ＞45°

11. 材料的密度与表观密度之间存在（ ）的关系

A. 密度＜表观密度 B. 密度≥表观密度 C. 密度＝表观密度 D. 密度＞表观密度

12. 建筑上为使温度稳定，并节约能源，应选用（ ）的材料

A. 导热系数和热容量均小  B. 导热系数和热容量均大

C. 导热系数小而热容量大 D. 导热系数大而热容量小

13. 材料在外力（荷载）作用下，抵抗破坏的能力称作材料的（ ）

A. 刚度 B. 强度 C. 稳定性 D. 几何可变性

14. 同一种工程材料构造越密实、越均匀，它的（ ）

A. 孔隙率越大 B. 吸水率越大 C. 强度越大 D. 弹性越小

15. 材料吸水后，将使材料的（ ）提高

A. 耐水性 B. 强度及导热系数 C. 密度 D. 体积密度及导热系数

16. 材料在水中吸收水分的性质称为（ ）

A. 吸水性 B. 吸湿性 C. 耐水性 D. 渗透性

17. 建筑中用于地面、踏步、台阶、路面等处的材料应考虑其（ ）性

A. 含水性 B. 导热性 C. 弹性和塑性 D. 硬度和耐磨性

18. 材料的实际强度一般（ ）材料理论强度

A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法确定

19. 材料的耐水性指材料（ ）而不破坏，其强度也不显著降低的性质

A. 在水作用下 B. 在压力水作用下 C. 长期在饱和水作用下 D. 长期在湿气作用下

20. 对于某材料来说无论环境怎样变化，其（ ）都是一个定值

A. ρ₀ B. ρ C. λ D. 平衡含水率

21. 混凝土抗冻等级 F15 中的 15 是指（ ）

A. 承受冻融的最大次数是 15 次

B. 冻结后在 15℃的水中融化

C. 最大冻融次数后质量损失率不超过 15%

D. 最大冻融次数后强度损失率不超过 15%

22. 材料在空气中能吸收空气中水分的能力称为（ ）

A. 吸水性 B. 吸湿性 C. 耐水性 D. 渗透性

23. 普通混凝土标准试件经 28d 标准养护后测得抗压强度为 22.6MPa，同时测得同批混凝土水饱和后的抗压强度为 21.5MPa，干燥状态测得抗压强度为 24.5MPa。该混凝土的软化系数为（ ）

A. 0.96  B. 0.92  C. 0.13  D. 0.88

24. 当某一工程材料的孔隙率增大时，其吸水率（ ）

A. 增大 B. 减小 C. 不变化 D. 不一定增大，也不一定减小

25. 已知某固体材料的表观密度 ρ₀=1500 kg/m³，密度 ρ=1800 kg/m³，则其孔隙率为（ ）A. 14.3% B. 16.7% C. 88.0% D. 12.5%

26. 材料密实试验的目的是（ ）

A. 测定材料的堆积密度，计算材料的质量及空隙率

B. 测定材料的密度，计算材料的密实度与孔隙率

C. 测定颗粒状材料包括内部封闭孔隙体积的表观体积

D. 测定材料的体积密度，用来确定材料外观体积和孔隙率

27. 几何形状规则的材料在测体积密度时，第一步应（ ）

A. 称出蜡封式样在水中的质量

B. 称出蜡封式样在空气中的质量

C. 用广口瓶法测定试验的表观密度

D. 用游标卡尺量出试样尺寸，计算出式样的体积

28. 材料表面耐较硬物体刻划或压入而产生塑性变形的能力称为（ ）

A. 刚度 B. 耐磨度 C. 硬度 D. 强度

29. 在冲击震动荷载作用下，材料可吸收较大的能量产生一定的变形而不破坏的性质称为（ ）

A. 韧性或冲击韧性 B. 脆性 C. 弹性 D. 刚性

30. 材料在外力作用下发生变形，当外力解除后，能完全恢复到变形前形状的性质称为材料的（ ）

A. 韧性 B. 弹性 C. 塑性 D. 刚性

模块 2：天然石材（20 题）

31. 岩石按其成因不同的三大分类为（ ）

A. 岩浆岩、沉积岩、变质岩

B. 花岗岩、大理岩、石灰岩

C. 火成岩、水成岩、砂岩

D. 花岗岩、大理岩、玄武岩

32. 下列岩石中，抗压强度最高的是（ ）

A. 花岗岩 B. 玄武岩 C. 大理石 D. 石英岩

33. 根据《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011）规定，石材的强度等级共分为几级？（ ）A. 6 级 B. 7 级 C. 8 级 D. 9 级

34. 岩棉是用以下哪种岩石为主要原料制成的？

（ ）A. 白云石 B. 石灰岩 C. 玄武岩 D. 松脂岩

35. MU15 代表石材的（ ）（边长 70mm 立方体饱水抗压强度）

A. 抗压强度平均值≥15MPa  B. 抗压强度标准值≥15MPa

C. 抗折强度平均值≥16MPa  D. 抗折强度标准值≥15MPa

36. 四种岩石中，耐久性最好的是（ ）

A. 花岗岩 B. 硅质砂岩 C. 石灰岩 D. 石英岩

37. 下列三种材料的抗拉强度，由低到高依次排列正确的是（ ）

A. 花岗岩、松木（顺纹）、建筑钢材 B. 松木（顺纹）、花岗岩、建筑钢材

C. 松木（顺纹）、建筑钢材、花岗岩 D. 建筑钢材、花岗岩、松木（顺纹）

38. 铺设预制混凝土块路面，在修理平整、调整缝宽后，用下列哪种材料灌缝是正确的？（ ）A. 素水泥浆灌缝 B. 先灌干砂，再洒水使其沉实C. 水泥砂浆灌缝 D. 填塞木丝板条

39. 花岗岩具有下列哪些优点？（ ）

I．耐磨性好 II．耐久性高 III. 耐酸性好 IV. 耐火性好

A. I、II  B. I、II、III   C. I、II、IV   D. I、II、III、IV

40. 入口处外墙及阶梯拟用石材贴面，下列何者适宜？（ ）

A. 白云石 B. 大理石 C. 花岗石 D. 砂岩

41. 制作水磨石用的色石渣主要是由下列什么天然石材破碎加工而成的？（ ）

A. 花岗岩 B. 大理石 C. 片麻石 D. 石英石

42. 建筑常用的下列天然石材，按其耐久使用年限由短到长的正确排序是（ ）

A. 板石→石灰石→大理石→花岗石

B. 石灰石→板石→大理石→花岗石

C. 大理石→石灰石→板石→花岗石

D. 石灰石→大理石→花岗石→板石

43. 大理石贴面板宜使用在（ ）

A. 室内墙、地面 B. 室外墙、地面 C. 屋面 D. 各建筑部位皆可

44. 下面四种岩石中，耐火性最差的是（ ）

A. 石灰岩 B. 大理岩 C. 玄武岩 D. 花岗岩

45. 下列哪些岩石属于岩浆岩？（ ）

A. 石灰岩 B. 花岗岩 C. 砂岩 D. 大理岩

46. 下列哪些岩石属于沉积岩？（ ）

A. 片麻岩 B. 玄武岩 C. 砂岩 D. 石英岩

47. 下列哪些岩石属于变质岩？（ ）

A. 花岗岩 B. 石灰岩 C. 大理岩 D. 玄武岩

48. 天然石材的缺点不包括（ ）

A. 抗拉强度低 B. 自重大 C. 加工运输困难 D. 抗压强度高

49. 石材的硬度常用（ ）表示

A. 莫氏硬度 B. 布氏硬度 C. 肖氏硬度 D. 洛氏硬度

50. 毛石指的是（ ）

A. 有条石打磨好的石块 B. 爆破后经打磨获得的石块

C. 有料石加工获得的石块 D. 爆破直接获得的石块

模块 3：墙体材料（25 题）

51. 灰砂砖不得用于的建筑部位是（ ）的部位

A. 长期受热 200℃以上，受急冷急热和有酸性介质侵蚀

B. 长期受热 200℃以上，受急冷急热和有碱性介质侵蚀

C. 长期受热 100℃以下，受急冷急热和有酸性介质侵蚀

D. 长期受热 100℃以上，受急冷急热和有碱性介质侵蚀

52. 隔热要求高的非承重墙体应优先选用（ ）

A. 加气混凝土 B. 烧结多孔砖 C. 水泥混凝土板 D. 膨胀珍珠板

53. 烧结普通砖的质量等级评价依据不包括（ ）

A. 尺寸偏差 B. 外观质量 C. 泛霜 D. 自重

54. 鉴别过火砖和欠火砖的常用方法是根据（ ）

A. 砖的抗压强度 B. 砖的颜色深浅及打击声音 C. 砖的外形尺寸 D. 抗折强度

55. 灰砂砖和粉煤灰砖的性能与（ ）比较相近，基本上可以相互替代使用

A. 烧结空心砖 B. 水泥混凝土 C. 烧结普通砖 D. 加气混凝土砌块

56. 下面哪项不是加气混凝土砌块的特点（ ）

A. 轻质 B. 保温隔热 C. 加工性能好 D. 韧性好

57. 在以下复合墙体中，（ ）是墙体保温方式的发展方向

A. 内保温复合墙体 B. 夹芯保温复合墙体 C. 外保温复合墙体 D. 充填保温复合墙体

58. 砌筑有保温要求的非承重墙时，宜选用（ ）

A. 烧结普通砖 B. 烧结多孔砖 C. 烧结空心砖 D. A＋B

59. 检验烧结普通砖的强度等级，需取（ ）块试样进行试验

A. 1   B. 5   C. 10    D. 15

60. 强度等级为 MU10 级以上的灰砖可用于（ ）建筑部位

A. 一层以上 B. 防潮层以上 C. 基础 D. 任何部位

61. 高层建筑安全通道的墙体（非承重墙）应选用的材料是（ ）

A. 普通黏土烧结砖 B. 烧结空心砖 C. 加气混凝土砌块 D. 石膏空心条板

62. 利用煤矸石和粉煤灰等工业废渣烧砖，可以（ ）

A. 减少环境污染 B. 节约良田黏土 C. 节省燃料煤 D. 以上均是

63. 蒸压灰砂砖的原料主要有（ ）

A. 石灰、砂子 B. 煤矸石、砂子 C. 石灰、粉煤灰 D. 水泥、砂子

64. 烧结普通砖按烧结时的火候不同，可分为（ ）

A. 欠火砖、正火砖、过火砖 B. 内燃砖、外燃砖C. 黏土砖、页岩砖 D. 空心砖、多孔砖

65. 欠火砖的特点为（ ）

A. 色深、强度高 B. 色浅、强度低 C. 色深、孔隙率小 D. 色浅、孔隙率小

66. 石灰爆裂的影响是（ ）

A. 降低砖的强度 B. 导致墙体开裂 C. 影响墙面平整度 D. 以上均是

67. 烧结多孔砖与烧结普通砖相比，最主要的优点是（ ）

A. 强度高 B. 保温性好 C. 耐久性好 D. 价格低

68. 混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为（ ）

A. 390mm×190mm×190mm

B. 240mm×115mm×53mm

C. 390mm×150mm×150mm

D. 290mm×190mm×190mm

69. 加气混凝土砌块不宜用于（ ）环境

A. 干燥 B. 潮湿 C. 温暖 D. 寒冷

70. 烧结空心砖的体积密度等级不包括（ ）

A. 800 级 B. 900 级 C. 1000 级 D. 1200 级

71. 页岩砖和页岩砌块的代号是（ ）

A. N  B. F  C. G  D. Y

72. 用于外墙面或有防渗要求的砌块，尚应满足（ ）要求

A. 防水性 B. 抗渗性 C. 防火性 D. 耐腐蚀性

73. 石膏板具有很强的（ ），故不宜在潮湿环境中使用

A. 吸湿性 B. 防火性 C. 防水性 D. 抗风性

74. 纤维水泥板组成模块时往往设置一定数量的高密度树脂腹筋，其目的是（ ）

A. 提高强度 B. 减轻自重 C. 改善保温性 D. 增强装饰性

75. 下列不属于石棉水泥瓦的是（ ）

A. 大波瓦 B. 小波瓦 C. 脊瓦 D. 钢丝网水泥波瓦

模块 4：胶凝材料（40 题）

76. 为了加速水玻璃的硬化，应加入（ ）作促硬剂

A. NaOH  B. NaCl  C. NaSiF₆ D. Ca (OH)₂

77. 有关建筑石膏的性质，下列叙述不正确的是（ ）

A. 加水后凝结硬化快，且凝结时体积收缩

B. 吸水后耐水性、抗冻性差

C. 制品抗火性好，但不宜长期靠近 65℃以上高温

D. 适用于室内装饰、保温

78. 在配制机场跑道混凝土时，不宜采用（ ）

A. 普通硅酸盐水泥 B. 矿渣硅酸盐水泥 C. 硅酸盐水泥 D. 粉煤灰水泥

79. 生石灰消解反应的特点是（ ）

A. 放出大量热且体积大大膨胀 B. 吸收大量热且体积大大膨胀

C. 放出大量热且体积收缩 D. 吸收大量热且体积收缩

80. 以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是（ ）

A. C₃S B. C₂S  C. C₃A  D. C₄AF

81. 高铝水泥最适宜使用的温度为（ ）

A. 80℃ B. 30℃ C. 25℃ D. 15℃左右

82. 石灰熟化过程中的 “陈伏” 是为了（ ）

A. 有利于结晶 B. 蒸发多余水分 C. 消除过火石灰的危害 D. 降低发热量

83. 矿渣水泥比硅酸盐水泥抗硫酸盐腐蚀能力强的原因是（ ）

A. 水化产物中氢氧化钙较少 B. 水化反应速度较慢

C. 水化热较低 D. 熟料含量少，水化产物中氢氧化钙和水化铝酸钙均较少

84. 下列四种水泥，在采用蒸汽养护制作混凝土制品时，应选用（ ）

A. 普通水泥 B. 矿渣水泥 C. 硅酸盐水泥 D. 矾土水泥

85. 硅酸盐水泥熟料中对后期强度贡献最大的矿物是（ ）

A. C₃S  B. C₂S  C. C₃A  D. C₄AF

86. 石灰浆体在硬化过程中体积收缩，石膏浆体在硬化过程中体积（ ）

A. 膨胀 B. 收缩 C. 不变 D. 先收缩后膨胀

87. 为了调节硅酸盐水泥的凝结时间，常掺入适量的（ ）

A. 石灰 B. 石膏 C. 粉煤灰 D. MgO

88. 下列材料中，属于非活性混合材料的是（ ）

A. 石灰石粉 B. 矿渣 C. 火山灰 D. 粉煤灰

89. 沸煮法检验硅酸盐水泥的安定性时，主要检验的是（ ）对安定性的影响

A. 游离氧化钙 B. 氧化镁 C. 游离氧化钙和氧化镁 D. 石膏

90. 消石灰粉使用前应进行 “陈伏” 处理是为了（ ）

A. 有利于硬化 B. 消除过火石灰的危害 C. 提高浆体的可塑性 D. 便于使用

91. 为了保持石灰的质量，应使石灰储存在（ ）

A. 潮湿的空气中 B. 干燥的环境中 C. 水中 D. 蒸汽的环境中

92. 水泥强度试件养护的标准环境是（ ）

A. （20±3）℃，95% 相对湿度的空气 B. （20±1）℃，95% 相对湿度的空气

C. （20±3）℃的水中 D. （20±1）℃的水中

93. 石灰硬化过程实际上是（ ）过程

A. 结晶 B. 碳化 C. 结晶与碳化 D. 水化

94. 生石灰和消石灰的化学式分别为（ ）

A. Ca (OH)₂和 CaCO₃ B. CaO 和 CaCO₃

C. CaO 和 Ca (OH)₂ D. CaCO₃和 Ca (OH)₂

95. 建筑石膏的主要化学成分是（ ）

A. CaSO₄・2H₂O  B. CaSO₄  C. CaSO₄・1/2H₂O  D. Ca (OH)₂

96. 水泥的强度是指（ ）

A. 胶砂强度 B. 净浆强度 C. 混凝土试块强度 D. 砂浆强度

97. 硅酸盐水泥某些性质不符合国家标准规定，应作为不合格品，下列哪项除外？（ ）

A. 抗折强度不满足要求     B. 细度不满足要求

C. 安定性不合格           D. 初凝时间早于 45min

98. 试分析下列哪些工程不适于选用石膏制品（ ）

A. 吊顶材料 B. 影剧院穿孔贴面板 C. 冷库内的墙贴面 D. 非承重隔墙板

99. 对出厂日期超过 3 个月的过期水泥的处理办法是（ ）

A. 按原强度等级使用 B. 降低强度等级使用

C. 重新确定强度等级 D. 判为不合格品

100. 快硬硅酸盐水泥的组成特点是（ ）含量高、石膏掺量较多

A. C₃S  B. C₂S  C. C₃A   D. C₄AF

101. 可用于配制耐热混凝土的气硬性胶凝材料是（ ）

A. 石灰 B. 石膏 C. 菱苦土 D. 水玻璃

102. 水泥熟料中水化速度最快，水化热最大的是（ ）

A. C₃S  B. C₂S  C. C₃A   D. C₄AF

103. 对于通用水泥，下列性能中（ ）不符合标准规定为不合格品

A. 碱含量 B. 体积安定性 C. 包装标志 D. 混合材料掺量

104. （ ）浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀

A. 石灰 B. 石膏 C. 菱苦土 D. 水玻璃

105. 在下列几种无机胶凝材料中，属于气硬性的是（ ）

A. 石灰、水泥 B. 水玻璃、建筑石膏 C. 水泥、菱苦土 D. 沥青、石灰

106. 高强石膏的强度较高，这是因其调制浆体时的需水量（ ）

A. 大 B. 小 C. 中等 D. 可调节

107. 高层建筑基础工程的混凝土宜优先选用下列哪一种水泥？（ ）

A. 硅酸盐水泥 B. 普通硅酸盐水泥 C. 矿渣硅酸盐水泥 D. 火山灰质硅酸盐水泥

108. 通用水泥的储存期不宜过长，一般不超过（ ）

A. 一年 B. 六个月 C. 三个月 D. 一个月

109. 铝酸盐水泥与硅酸盐水泥相比，具有的特性是（ ）

A. 强度增长快，长期强度高 B. 水化热高，集中在早期

C. 适合蒸汽养护 D. 抗硫酸盐腐蚀能力差

110. 下列哪项不是影响硅酸盐水泥凝结硬化的因素？（ ）

A. 熟料矿物组成、水泥细度 B. 用水量、石膏掺量

C. 环境温湿度、硬化时间 D. 水泥的用量与体积

111. 建筑石膏自生产之日起，贮存期为（ ）个月

A. 三 B. 四 C. 五 D. 六

112. 硅酸盐水泥初凝时间不得早于（ ）

A. 45min B. 30min C. 60min D. 90min

113. 水玻璃不能用于涂刷（ ）

A. 黏土砖 B. 硅酸盐制品 C. 水泥混凝土 D. 石膏制品

114. 火山灰水泥（ ）用于受硫酸盐介质侵蚀的工程

A. 可以 B. 不可以 C. 仅可短期 D. 不确定

115. 快硬硅酸盐水泥是以（ ）d 及 28d 抗压强度来表示强度等级

A. 1  B. 3  C. 7  D. 14

模块 5：混凝土（50 题）

116. 测定混凝土强度时，如采用 100mm×100mm×100mm 的试件，应采用的折算系数是（ ）

A. 0.95  B. 1  C. 1.05  D. 0.9

117. 以什么强度来划分混凝土的强度等级？（ ）

A. 立方体试件抗压强度 B. 立方体试件抗压强度标准值

C. 棱柱体抗压强度 D. 抗弯强度

118. 大体积混凝土施工宜采用（ ）

A. 低热水泥 B. 硅酸盐水泥 C. 普通水泥 D. 高铝水泥

119. 混凝土施工规范中规定了最大水灰比和最小水泥用量，是为了保证（ ）

A. 强度 B. 耐久性 C. 和易性 D. 经济性

120. 某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为 100mm×100mm×100mm，经标准养护 28d 测抗压强度值，确定其强度等级的方法是（ ）

A. 必须用 150mm 试件重做 B. 取最大值

C. 乘以 0.95 折算系数 D. 乘以 1.05 折算系数

121. 在保证混凝土质量的前提下，影响混凝土和易性的主要因素之一是（ ）

A. 水泥强度等级 B. 水泥浆稠度 C. 砂的粗细程度 D. 集料级配

122. 石子级配中，空隙率最小的级配是（ ）

A. 连续级配 B. 间断级配 C. 单粒级 D. 任意级配

123. 混凝土柱，在施工时是用同一种混凝土一次浇灌到顶。硬化后，经强度检验（ ）

A. 柱顶的强度最高 B. 柱中间的强度最高 C. 柱底部的强度最高 D. 整条柱强度相同

124. 用于大体积混凝土或长距离运输的混凝土常用的外加剂是（ ）

A. 减水剂 B. 引气剂 C. 早强剂 D. 缓凝剂

125. 混凝土拌合物和易性的好坏，不仅直接影响浇注效率，而且会影响（ ）

A. 强度 B. 耐久性 C. 密实度 D. 以上均是

126. 用压碎指标表示强度的材料是（ ）

A. 混凝土 B. 石子 C. 轻骨料 D. 砂浆

127. 防止混凝土中钢筋锈蚀的主要措施是（ ）

A. 钢筋表面刷油漆 B. 提高混凝土的密实度 C. 加大配筋量 D. 加入阻锈剂

128. 下列有关普通水泥混凝土的叙述，不正确的是（ ）

A. 骨料占混凝土总体积的 70%-80%  B. 混凝土承受压力，钢筋承受拉力

C. 混凝土与钢筋的热膨胀系数大致相同  D. 干表观密度与烧结普通砖相同

129. 混凝土的棱柱体强度 fcp 与立方体强度 fcu 的关系是（ ）

A. fcp＞fcu  B. fcp＝fcu  C. fcp＜fcu  D. 不确定

130. 用于吸水底面的砂浆强度主要取决于（ ）

A. 水灰比及水泥强度等级 B. 水泥用量和水泥强度等级

C. 砂率 D. 集料级

131. 两种砂子，如果细度模数相同，则它们的级配（ ）

A. 必然相同 B. 必然不同 C. 不一定相同 D. 一定相近

132. 对混凝土流动性起决定性影响的是（ ）

A. 用水量 B. 水灰比 C. 水泥浆用量 D. 砂率

133. 混凝土的徐变是指（ ）

A. 冲击荷载下的塑性变形 B. 振动荷载下的塑性变形

C. 瞬时荷载下的塑性变形 D. 长期荷载下的塑性变形

134. 有关外加剂的叙述不正确的是（ ）

A. 氯盐、三乙醇胺属早强剂 B. 泵送混凝土常用减水剂

C. 大体积混凝土常用缓凝剂 D. 木钙是发气剂

135. 采用硅酸盐水泥拌制的混凝土浇水养护时间不得少于（ ）d

A. 6  B. 7  C. 14  D. 28

136. 大体积混凝土施工时内外温差不宜超过（ ）

A. 10℃ B. 25℃ C. 35℃ D. 50℃

137. 混凝土拌合物的工作性选择可依据（ ）

A. 结构断面尺寸 B. 钢筋疏密 C. 捣实机械 D. 以上均是

138. 决定混凝土强度的主要因素是（ ）

A. 砂率 B. 水灰比 C. 外加剂 D. 养护温度

139. 混凝土经碳化作用后，性能变化有（ ）

A. 抗压强度提高 B. 抗拉强度降低 C. 钢筋易锈蚀 D. 以上均是

140. 粗集料的质量要求不包括（ ）

A. 最大粒径 B. 级配 C. 含泥量 D. 细度模数

141. 配制混凝土掺入的早强剂不包括（ ）

A. 氯化钙 B. 硫酸钠 C. 木钙 D. 三乙醇胺

142. 在水泥用量不变的情况下，提高混凝土强度的措施是（ ）

A. 提高水灰比 B. 降低水灰比 C. 增加砂率 D. 减少砂率

143. 混凝土的耐久性通常不包括（ ）

A. 抗冻性 B. 抗渗性 C. 和易性 D. 抗腐蚀性

144. 特种混凝土不包括（ ）

A. 轻集料混凝土 B. 防水混凝土 C. 泵送混凝土 D. 高强混凝土

145. 混凝土配筋的防锈措施不包括（ ）

A. 提高密实度 B. 加大保护层厚度 C. 加入引气剂 D. 限制氯盐掺量

146. 当采用高频振捣时，引气剂掺量可适当（ ）

A. 提高 B. 降低 C. 不变 D. 随意调整

147. 混凝土中掺入引气剂，主要目的是（ ）

A. 提高强度 B. 提高抗冻性 C. 提高流动性 D. 降低泌水性

148. 间断级配比连续级配的优点是（ ）

A. 和易性好 B. 空隙率小 C. 流动性好 D. 泌水性小

149. 砂浆的和易性包括（ ）

A. 流动性、保水性 B. 流动性、黏聚性

C. 黏聚性、保水性 D. 流动性、黏聚性、保水性

150. 常用的普通抹面砂浆不包括（ ）

A. 石灰砂浆  B. 水泥砂浆 C. 混合砂浆 D. 防水砂浆

151. 测定砂浆抗压强度的标准试件尺寸是（ ）

A. 70.7mm×70.7mm×70.7mm

B. 100mm×100mm×100mm

C. 40mm×40mm×160mm

D. 50mm×50mm×50mm

152. 砌筑砂浆的强度等级不包括（ ）

A. M2.5  B. M5  C. M10  D. M30

153. 对砌筑砂浆的基本要求是（ ）

A. 强度 B. 和易性 C. 黏结力 D. 以上均是

154. 抹灰工程中，用于板条墙面的砂浆宜选用（ ）

A. 水泥砂浆 B. 混合砂浆 C. 麻刀石灰砂浆 D. 防水砂浆

155. 砂浆施工中，可通过调整（ ）来改变砂浆的稠度

A. 水泥用量 B. 砂用量 C. 用水量 D. 外加剂用量

156. 当抹灰总厚度大于或等于（ ）时，应采取加强措施

A. 15mm B. 25mm C. 35mm D. 50mm

157. 镶贴外墙面砖所用的砂浆配比及厚度是（ ）

A. 1:2 水泥砂浆，6-10mm  B. 1:3 水泥砂浆，6-8mm

C. 1:1:6 混合砂浆，15mm  D. 1:2 水泥砂浆，10-15mm

158. 不宜作为一层以下外墙饰面的是（ ）

A. 水刷石 B. 拉毛灰 C. 干黏石 D. 水磨石

159. 混凝土小型空心砌块用砌筑砂浆的强度等级不应低于（ ）

A. M2.5  B. M5  C. M7.5  D. M10

160. 干混抹灰砂浆性能测试不包括（ ）

A. 流动性 B. 密度 C. 抗压强度 D. 弹性模量

161. 混凝土拌合物在运输过程中，如出现分层、离析，应（ ）

A. 丢弃 B. 加水搅拌 C. 二次搅拌 D. 直接使用

162. 混凝土浇筑后，应在（ ）内开始养护

A. 2h  B. 6h  C. 12h  D. 24h

163. 下列哪种混凝土外加剂可提高混凝土的抗渗性？（ ）

A. 减水剂 B. 早强剂 C. 引气剂 D. 缓凝剂

164. 骨料粒径越大，混凝土的单位用水量（ ）

A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 不确定

165. 配制 C30 混凝土，其石子最大粒径不应超过结构截面最小尺寸的（ ）

A. 1/2  B. 1/3  C. 1/4  D. 1/5

模块 6：钢材（40 题）

166. 普通碳素钢按屈服点、质量等级及脱氧法划分牌号，随牌号提高，钢材（ ）

A. 强度提高，韧性提高    B. 强度降低，伸长率降低

C. 强度提高，伸长率降低  D. 强度降低，伸长率提高

167. 钢材随时间延长而表现出强度提高，塑性和冲击韧性下降，这种现象称为（ ）

A. 钢的强化 B. 时效 C. 时效敏感性 D. 钢的冷脆

168. 热轧钢筋级别提高，则其（ ）

A. 屈服点、抗拉强度提高，伸长率下降 B. 屈服点、抗拉强度下降，伸长率下降

C. 屈服点、抗拉强度下降，伸长率提高 D. 屈服点、抗拉强度提高，伸长率提高

169. （ ）含量增加，显著提高钢的热加工性能和可焊性，但易产生 “热脆性”

A. 硫 B. 磷 C. 氧 D. 氮

170. 建筑钢材中可直接用作预应力钢筋的有（ ）

A. 热轧光圆钢筋 B. 冷拔低碳钢丝 C. 热轧带肋钢筋 D. 钢绞线

171. 钢筋经冷拉及时效处理后，其性质变化是（ ）

A. 屈服强度提高，塑性提高 B. 屈服强度提高，塑性降低

C. 屈服强度降低，塑性提高 D. 屈服强度降低，塑性降低

172. 预应力混凝土用钢绞线主要用于（ ）

A. 小型构件 B. 大跨度结构 C. 楼板 D. 墙体

173. 低合金结构钢具有的性能是（ ）

A. 高强度、高塑性 B. 高强度、低塑性

C. 低强度、高塑性 D. 低强度、低塑性

174. HPB300 级钢筋是用（ ）碳素结构钢轧制而成

A. Q195   B. Q215  C. Q235   D. Q275

175. 仓储中钢材锈蚀的防止措施不包括（ ）

A. 保持干燥 B. 表面涂油 C. 露天堆放 D. 涂防锈漆

176. 影响钢材冲击韧性的重要因素是（ ）

A. 环境温度 B. 荷载大小 C. 钢材强度 D. 钢材硬度

177. 热轧带肋钢筋与冷轧带肋钢筋相比，特点是（ ）

A. 强度高 B. 可焊性好 C. 塑性差 D. 成本高

178. 钢材的表面防火方法是（ ）

A. 刷红丹漆 B. 刷防火涂料 C. 热浸镀锌 D. 涂机油

179. Q235 号钢的质量等级分为 A、B、C、D 四级，其中（ ）级质量最好

A. A   B. B   C. C   D. D

180. 钢材的屈强比是指（ ）

A. 抗拉强度 / 屈服强度 B. 屈服强度 / 抗拉强度

C. 屈服强度 / 弹性模量 D. 抗拉强度 / 弹性模量

181. 碳素钢中含碳量越高，其（ ）

A. 强度越高，塑性越好 B. 强度越高，塑性越差

C. 强度越低，塑性越好 D. 强度越低，塑性越差

182. 下列钢材中，不适用于严寒地区露天结构的是（ ）

A. Q235-A  B. Q235-B  C. Q235-C  D. Q235-D

模块 7：木材（25 题）

183. 木材含水率变化对以下哪两种强度影响较大？（ ）

A. 顺纹抗压强度、抗弯强度        B. 顺纹抗拉强度、顺纹抗剪强度

C. 横纹抗压强度、横纹抗拉强度    D. 抗弯强度、顺纹抗剪强度

184. 当木材吸附水已达到饱和状态而又无自由水存在时的含水率称为（ ）

A. 平衡含水率 B. 纤维饱和点 C. 饱和含水率 D. 气干含水率

185. 木材在低于饱和点的情况下干燥时，各向的收缩值为（ ）

A. 纵向＞径向＞弦向 B. 径向＞弦向＞纵向

C. 弦向＞径向＞纵向 D. 纵向＞弦向＞径向

186. 木材的疵病主要不包括（ ）

A. 木节 B. 腐朽 C. 斜纹 D. 年轮

187. 木材长期受热会引起缓慢炭化，颜色变成暗褐色，强度降低。当环境温度长期超过（ ）时，不宜选用木结构。

A. 35℃ B. 40℃ C. 50℃ D. 60℃

- 木材细胞构造越紧密，则其（ ）

- 强度越高，胀缩变形越大 B. 强度越高，胀缩变形越小C. 强度越低，胀缩变形越大 D. 强度越低，胀缩变形越小

- 针叶树材与阔叶树材相比，特点是（ ）

- 强度高，胀缩变形大 B. 强度低，胀缩变形小C. 强度高，胀缩变形小 D. 强度低，胀缩变形大

- 木材的持久强度约为其极限强度的（ ）

- 30%-40% B. 50%-60% C. 70%-80% D. 90%-100%

- 真菌在木材中生存和繁殖，必须具备的条件不包括（ ）

- 适当的水分 B. 充足的空气 C. 适宜的温度 D. 阳光照射

- 胶合板的优点不包括（ ）

- 克服木材各向异性 B. 强度较高 C. 胀缩变形大 D. 提高木材利用率

- 实木地板的质量等级不包括（ ）

- 优等品 B. 一等品 C. 合格品 D. 次品

- 木材的顺纹抗拉强度比顺纹抗压强度（ ）

- 高 B. 低 C. 相等 D. 无法比较

- 木材在使用前应使其含水率达到（ ）

- 纤维饱和点 B. 平衡含水率 C. 饱和含水率 D. 气干含水率

- 木材腐朽的主要原因是（ ）

- A. 霉菌寄生 B. 腐朽菌侵蚀 C. 虫蛀 D. 干湿交替

- 下列木材中，属于针叶树的是（ ）

- A. 水曲柳 B. 橡木 C. 红松 D. 柞木

- 木材的密度约为（ ）g/cm³

- 0.4-0.9  B. 1.0-1.5 C. 1.5-2.0 D. 2.0-2.5

- 木材的吸湿性是指木材在（ ）中吸收水分的能力

- 水 B. 潮湿空气 C. 饱和水 D. 压力水

- 细木工板的特点不包括（ ）

- 质地坚硬 B. 由木屑压制而成 C. 花纹美丽 D. 材质均匀

- 木材的湿胀变形是指木材含水率（ ）时的体积膨胀

- 低于纤维饱和点 B. 高于纤维饱和点 C. 等于纤维饱和点 D. 任何状态

- 用于高级房间墙面装饰的木材通常选用（ ）

- 针叶树材 B. 阔叶树材 C. 胶合板 D. 刨花板

- 木材的抗剪强度中，（ ）强度最大

- 顺纹抗剪 B. 横纹抗剪 C. 弦向抗剪 D. 径向抗剪

- 木材的缺陷中，对强度影响最大的是（ ）A. 节子 B. 腐朽 C. 斜纹 D. 裂缝

- 实木拼花木地板适用于（ ）

- 室外地面 B. 潮湿环境 C. 高级室内地面 D. 工业厂房地面

- 模块 8：防水材料（25 题）

- 沥青混合料结构可分为（ ）

- 悬浮 - 密实结构 B. 骨架 - 空隙结构 C. 密实 - 骨架结构 D. 以上都正确

- 黏稠沥青的粘性用针入度值表示，当针入度值愈大时，（ ）

- 黏性越小，塑性越大     B. 黏性越大，塑性越差

- C. 黏性不变，塑性不变  D. 黏性不变，塑性变大

- 石油沥青的塑性用延度的大小来表示，当沥青的延度值越小时，（ ）

- 塑性越大 B. 塑性越小 C. 黏性越大 D. 黏性越小

- 石油沥青的温度稳定性用软化点来表示，当沥青的软化点越高时，（ ）

- 温度稳定性越好 B. 温度稳定性越差C. 黏性越大 D. 黏性越小

- 沥青的感温性大小，常用（ ）来表示

- 针入度 B. 软化点 C. 针入度指数 D. 延度

- 煤沥青与石油沥青相比，特点是（ ）

- 毒性小 B. 耐久性好 C. 黏性大 D. 抗腐蚀能力差

- 沥青改性剂不包括（ ）

- A. 橡胶类 B. 树脂类 C. 纤维类 D. 水泥类

- SBS 改性沥青属于（ ）改性沥青

- 橡胶类 B. 树脂类 C. 纤维类 D. 矿物填充料类

- 防水卷材在高温下不流淌、不起泡，低温下不脆裂的性能，称为（ ）

- 耐水性 B. 柔韧性 C. 温度稳定性 D. 大气稳定性

- 弹性体改性沥青防水卷材的代号是（ ）

- A. SBS   B. APP  C. PVC  D. EPDM

- 防水卷材的耐水性用（ ）表示

- 渗透系数 B. 抗渗等级 C. 吸水率 D. 不透水性

- 乳化沥青的主要组成不包括（ ）

- 沥青 B. 水 C. 乳化剂 D. 水泥

- 热拌沥青混合料的细集料宜采用（ ）

- 天然砂 B. 机制砂 C. 石屑 D. 以上均可

- 沥青混合料的耐久性常用（ ）评价

- 马歇尔稳定度试验 B. 浸水马歇尔试验 C. 流值试验 D. 针入度试验

- 用于屋面防水的沥青，其软化点应比当地屋面最高温度高（ ）℃以上

- 10  B. 20  C. 30  D. 40

- 沥青胶（玛蹄脂）的组成不包括（ ）

- 沥青 B. 粉状填充料 C. 溶剂 D. 砂

- 下列防水卷材中，属于合成高分子防水卷材的是（ ）

- SBS 卷材 B. APP 卷材 C. PVC 卷材 D. 沥青复合胎卷材

- 沥青混合料的高温稳定性用（ ）表示

- 稳定度 B. 流值 C. 动稳定度 D. 马歇尔模数

- 防水涂膜施工时，涂刷顺序应遵循（ ）

- 先立面后平面 B. 先平面后立面 C. 随意涂刷 D. 先复杂后简单

- 聚氨酯防水涂料的特点不包括（ ）

- 弹性好 B. 耐水性强 C. 毒性大 D. 粘结力强

- 沥青混合料的空隙率过大，会导致（ ）

- 抗渗性差 B. 抗冻性好 C. 强度高 D. 耐久性好

- 用于道路面层的沥青混合料，其抗滑性能主要与（ ）有关

- 沥青用量 B. 细集料级配 C. 粗集料表面构造 D. 填充料含量

- 冷底子油的主要作用是（ ）

- 防水 B. 粘结 C. 封闭基层 D. 保温

- 沥青老化后，其性能变化是（ ）

- A. 黏性增加，塑性降低 B. 黏性降低，塑性增加

- C. 黏性和塑性均增加 D. 黏性和塑性均降低

- 防水等级为 I 级的屋面，应采用（ ）道防水设防

- 一 B. 二 C. 三 D. 四

- 模块 9：装饰材料（30 题）

- 建筑装饰材料按化学成分可分为（ ）

- 无机材料、有机材料              B. 金属材料、非金属材料

- C. 无机材料、有机材料、复合材料 D. 天然材料、人造材料

- 釉面砖主要适用于（ ）部位

- 室外墙面 B. 室内墙、地面 C. 屋面 D. 地下室

- 陶瓷马赛克的特点不包括（ ）

- 质地坚硬 B. 吸水率低 C. 装饰性差 D. 耐久性好

- 天然大理石的化学性质是（ ）

- 酸性石材 B. 碱性石材 C. 中性石材 D. 两性石材

- 天然花岗岩的化学性质是（ ）

- 酸性石材 B. 碱性石材 C. 中性石材 D. 两性石材

- 彩色水泥的制备方法是在白色硅酸盐水泥中加入（ ）

- 耐酸颜料 B. 耐碱颜料 C. 有机颜料 D. 任何颜料

- 常用内墙涂料不包括（ ）

- 聚乙烯醇水玻璃涂料 B. 丙烯酸酯乳胶漆 C. 聚氨酯涂料 D. 聚乙烯醇缩甲醛涂料

- 外墙涂料应具备的性能不包括（ ）

- 耐候性 B. 耐水性 C. 透气性 D. 耐沾污性

- 239. 地面涂料的主要性能要求不包括（ ）

- A. 耐碱性 B. 耐磨性 C. 耐热性 D. 粘结力

- 240.塑料墙纸的特点不包括（ ）

- A. 装饰性好 B. 耐水性强 C. 施工方便 D. 价格低廉

- 玻璃按功能可分为（ ）

- 普通玻璃、安全玻璃、特种玻璃 B. 平板玻璃、中空玻璃、夹丝玻璃

- C. 透明玻璃、彩色玻璃、磨砂玻璃 D. 浮法玻璃、格法玻璃、压延玻璃

- 钢化玻璃的特点不包括（ ）

- 强度高 B. 破碎后无锐角 C. 可切割 D. 耐热冲击

- 中空玻璃的主要功能是（ ）

- 透光 B. 保温隔热 C. 安全 D. 装饰

- 夹层玻璃的特点是（ ）

- 透光率低 B. 破碎后碎片不脱落 C. 强度低于钢化玻璃 D. 不可用于幕墙

- 铝合金装饰板的特点不包括（ ）

- 轻质 B. 耐腐蚀 C. 导热性差 D. 易加工

- 不锈钢装饰材料的主要优点是（ ）

- 价格低廉 B. 耐腐蚀性好 C. 强度低 D. 易生锈

- 石膏板的特点不包括（ ）

- 轻质 B. 保温隔热 C. 耐水性强 D. 吸声性好

- 矿棉装饰吸声板的主要功能是（ ）

- 装饰 B. 吸声 C. 防火 D. 以上均是

- 金属墙纸适用于（ ）

- 普通住宅 B. 高级酒店 C. 潮湿卫生间 D. 室外墙面

- 常用的建筑胶粘剂不包括（ ）

- 环氧树脂胶粘剂 B. 聚氨酯胶粘剂 C. 水泥胶粘剂 D. 氯丁橡胶胶粘剂

- 涂料的主要成膜物质是（ ）

- A. 树脂 B. 颜料 C. 溶剂 D. 助剂

- 溶剂型涂料与水性涂料的主要区别是（ ）

- 成膜物质不同 B. 分散介质不同 C. 颜料不同 D. 助剂不同

- 木装饰线条的主要用途是（ ）

- A. 承重 B. 收口、装饰 C. 防水 D. 保温

- 天然文化石的特点不包括（ ）

- 自然美观 B. 质地坚硬 C. 重量轻 D. 施工方便

- 塑料地板的特点不包括（ ）

- 耐磨性强 B. 脚感舒适 C. 易变形 D. 维护方便

- 织物装饰材料不包括（ ）A. 地毯 B. 墙布 C. 窗帘 D. 石膏板

- 地毯按材质可分为（ ）

- 纯毛地毯、化纤地毯、混纺地毯          B. 手工地毯、机织地毯、簇绒地毯

- C. 威尔顿地毯、阿克明斯特地毯、尼龙地毯  D. 块状地毯、卷材地毯、防滑地毯

- 防火涂料的主要功能是（ ）

- 装饰 B. 防火 C. 防水 D. 防腐

- 水性乳胶漆的优点不包括（ ）

- 环保 B. 透气性好 C. 耐水性强 D. 施工方便

- 《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）将建筑材料分为 A、B、C 三类。其中，Ⅰ 类建筑必须使用 （ ）类无机非金属装饰材料。

- A. A   B. B   C. C    D. D

- 模块 10：综合应用（40 题）

- 建筑施工中，根据（ ），可将岩土分为八类

- 土石坚硬程度 B. 土石的天然密度 C. 施工开挖难易程度 D. 土石的干密度

- 高层建筑安全通道的墙体（非承重墙）应选用（ ）

- 烧结普通砖 B. 加气混凝土砌块 C. 石膏空心条板 D. 水泥砂浆板

- 厕浴间地面防水层完工后，应做（ ）h 蓄水试验

- 12  B. 24  C. 48  D. 72

- 抹灰工程室内墙面阳角的护角高度不应低于（ ）

- 1.5m  B. 1.8m  C. 2.0m  D. 2.2m

- 吊顶工程中，吊杆距主龙骨端部距离大于（ ）mm 时，应增加吊杆

- 200 B. 250 C. 300 D. 350

- 当吊杆长度大于（ ）m 时，应设置反支撑

- 1.0   B. 1.2   C. 1.5    D. 1.8

- 暗龙骨吊顶工程石膏板的接缝处理要求是（ ）

- A. 不用处理 B. 接缝处贴接缝纸带并刮腻子 C. 直接刷漆 D. 接缝处留缝

- 饰面板安装工程的主控项目不包括（ ）

- 安装牢固 B. 孔槽位置准确 C. 表面平整 D. 颜色一致

- 饰面砖粘贴工程中，墙面砖粘贴应（ ）

- 从下往上 B. 从上往下 C. 从中间向两边 D. 随意粘贴

- 幕墙工程施工前，必须进行（ ）试验

- 风压变形性能 B. 水密性能 C. 气密性能 D. 以上均是（三性试验）

- 膨胀螺栓施工后，应进行（ ）力学试验

- 全部 B. 抽样 C. 不用试验 D. 随机抽查 1 个

- 室内防水层应设置在（ ）

- 找平层之上 B. 找平层之下 C. 结构层之上 D. 保温层之上

- 厕浴间和有防水层要求的建筑地面必须设置（ ）

- 找平层 B. 找坡层 C. 防水隔离层 D. 保温层

- 抹灰总厚度大于或等于（ ）mm 时，应采取加强措施

- 15  B. 25  C. 35  D. 50

- 干挂石材幕墙的石材厚度不应小于（ ）mm

- 20  B. 25  C. 30  D. 35

- 铝合金门窗安装时，窗框与墙体之间的缝隙应采用（ ）填充

- 水泥砂浆 B. 泡沫塑料 C. 密封胶 D. 石灰砂浆

- 塑料门窗的优点不包括（ ）

- 保温隔热 B. 隔声性好 C. 耐老化性强 D. 价格低廉

- 实木门窗的特点不包括（ ）

- 装饰性好 B. 密封性好 C. 易变形 D. 耐水性强

- 吊顶工程中，主龙骨的间距不应大于（ ）mm

- 800 B. 1000 C. 1200 D. 1500

- 轻质隔墙工程中，板材隔墙的安装顺序是（ ）

- 从门洞口向两边 B. 从两边向门洞口 C. 随意安装 D. 从中间向两边

- 地面工程中，水泥砂浆面层的厚度不应小于（ ）mm

- 15 B. 20 C. 25 D. 30

- 大理石地面铺设时，板块之间的缝隙宽度不应大于（ ）mm

- 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.0

- 木地板铺设时，木龙骨应固定在（ ）上

- 结构层 B. 找平层 C. 防水层 D. 保温层

- 墙面涂饰工程的施工顺序是（ ）

- 先刷顶棚后刷墙面 B. 先刷墙面后刷顶棚 C. 随意涂刷 D. 先刷门窗后刷墙面

- 水性涂料涂饰工程施工环境温度不应低于（ ）℃

- A. 0  B. 5  C. 10  D. 15

- 溶剂型涂料涂饰工程施工时，应保持通风，避免（ ）

- 干燥 B. 潮湿 C. 明火 D. 灰尘

- 裱糊工程中，墙纸接缝应（ ）

- 对齐 B. 重叠 C. 留缝 D. 斜接

- 防火卷帘的耐火极限不应低于（ ）h

- 1.0 B. 2.0 C. 3.0 D. 4.0

- 建筑玻璃幕墙的抗风压性能等级应根据（ ）确定

- 建筑高度 B. 所在地区基本风压  C. 幕墙面积 D. 玻璃厚度

- 轻质隔墙与顶棚和地面的交接处应采取（ ）措施

- 密封 B. 防潮 C. 防开裂 D. 防火

- 地面工程中，有防滑要求的面层应采用（ ）

- 光面石材 B. 毛面石材 C. 抛光砖 D. 釉面砖

- 抹灰工程中，水泥砂浆不得抹在（ ）上

- 石灰砂浆 B. 水泥砂浆 C. 混凝土 D. 砖墙面

- 吊顶工程中，石膏板应采用（ ）螺钉固定

- 自攻 B. 膨胀 C. 射钉 D. 普通

- 饰面板安装时，连接件与石材之间应采用（ ）垫片

- 金属 B. 橡胶 C. 塑料 D. 木质

- 幕墙的防雷装置应与建筑主体防雷装置（ ）

- 断开 B. 连接 C. 绝缘 D. 平行

- 卫生间的地砖应采用（ ）

- 吸水率高的瓷砖 B. 吸水率低的瓷砖 C. 普通釉面砖 D. 大理石砖

- 墙面砖粘贴前应（ ）

- 浇水润湿 B. 干燥处理 C. 涂刷界面剂 D. 打磨粗糙

- 吊顶工程中，吊杆的直径不应小于（ ）mm

- 6 B. 8 C. 10 D. 12

- 实木地板铺设后，应在（ ）后进行打蜡抛光

- 1 天 B. 3 天 C. 7 天 D. 15 天

300. 建筑装饰工程质量验收的主控项目是指（ ）

A. 对安全、卫生、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目

B. 对美观起主要作用的检验项目

C. 对尺寸偏差起主要作用的检验项目

D. 对安装精度起主要作用的检验项目

二、多项选择题（100 题）

模块 1：材料基本性质（10 题）

- 工程材料的力学性质主要有（ ）

- 耐水性 B. 强度 C. 弹性 D. 塑性 E. 密度

- 下列材料属于致密结构的是（ ）

A. 玻璃 B. 钢铁 C. 玻璃钢 D. 黏土砖瓦 E. 加气混凝土

- 岩土及散粒建筑材料含水会使材料（ ），故对材料的使用一般是不利的

- A. 堆积密度大 B. 导热性增大 C. 粘结力增大 D. 强度降低 E. 体积膨胀

- 土木工程材料与水有关的性质有（ ）

- 耐水性 B. 抗剪性 C. 抗冻性 D. 抗渗性 E. 抗压强度

- 下列性质中，能反映材料密实程度的是（ ）

- A. 密度 B. 体积密度 C. 密实度 D. 堆积密度 E. 孔隙率

- 影响材料的吸湿性的因素有（ ）

- 材料的组成 B. 微细孔隙的含量 C. 耐水性 D. 材料的微观结构 E. 环境湿度

- 按常压下水能否进入材料中，可将材料的孔隙分为（ ）

- 开口孔 B. 球形孔 C. 闭口孔 D. 非球形孔 E. 连通孔

- 材料的体积密度与下列（ ）因素有关

- 微观结构与组成 B. 含水状态 C. 内部构成状态 D. 抗冻性 E. 耐水性

- 以下说法中不正确的是（ ）

- 材料的体积密度大于其堆积密度

- B. 材料的密实度与空隙率之和等于 1

- C. 材料与水接触吸收水分的能力称为吸水性

- D. 轻质材料的吸水率一般要用质量吸水率表示E. 材料的抗冻性仅与孔隙率有关

- 影响材料的冻害因素有（ ）

- 孔隙率 B. 开口孔隙率 C. 导热系数 D. 孔的充水程度 E. 强度

模块 2：天然石材（10 题）

- 下列哪些岩石属于岩浆岩（ ）

- 石灰岩 B. 花岗岩 C. 玄武岩 D. 大理岩 E. 辉绿岩

- 花岗岩具有（ ）等特性

- 孔隙率小，吸水率低 B. 化学稳定性好 C. 耐酸性能差

- D. 结构致密，抗压强度高 E. 耐火性好

- 下列哪些岩石属于变质岩（ ）

- 片麻岩 B. 花岗岩 C. 石英岩 D. 砂岩 E. 大理岩

- 天然石材的缺点有（ ）

- 抗拉强度低 B. 抗压强度低 C. 自重大 D. 加工、运输较困难 E. 易风化

- 下列哪些岩石属于沉积岩（ ）

- 石灰岩 B. 花岗岩 C. 玄武岩 D. 砂岩 E. 页岩

- 石材的强度等级划分依据包括（ ）

- 抗压强度平均值 B. 抗压强度标准值 C. 抗折强度 D. 抗拉强度 E. 含水率

- 用于室外装饰的石材应具备（ ）性能

- 耐候性好 B. 耐酸性好 C. 抗压强度高 D. 吸水率低 E. 装饰性好

- 大理石不宜用于室外的原因是（ ）

- 耐酸性差 B. 吸水率高 C. 易风化 D. 抗压强度低 E. 装饰性差

- 石材的加工类型包括（ ）

- 毛石 B. 料石 C. 石板 D. 石渣 E. 石粉

- 影响石材耐久性的因素有（ ）

- 矿物组成 B. 结构构造 C. 环境因素 D. 加工工艺 E. 含水率

模块 3：墙体材料（10 题）

- 强度、抗风化性能和放射性物质合格的烧结普通砖，根据（ ）分为优等品、一等品、合格品

- 尺寸偏差 B. 外观质量 C. 泛霜 D. 石灰爆裂 E. 吸水性

- 利用煤矸石和粉煤灰等工业废渣烧砖，可以（ ）

- 减少环境污染 B. 节约良田黏土 C. 节省燃料煤 D. 提高强度 E. 降低成本

- 蒸压灰砂砖的原料主要有（ ）

- 石灰 B. 煤矸石 C. 砂子 D. 粉煤灰 E. 水泥

- 加气混凝土砌块的特点有（ ）

- 轻质 B. 保温隔热 C. 加工性能好 D. 韧性好 E. 吸水率高

- 烧结多孔砖与烧结普通砖相比，具有（ ）优点

- 节约黏土 B. 减轻自重 C. 提高保温性 D. 强度更高 E. 耐久性更好

- 灰砂砖不得用于（ ）部位

- 长期受热 200℃以上 B. 受急冷急热 C. 有酸性介质侵蚀 D. 防潮层以下 E. 墙体承重

- 下列属于墙用砌块的有（ ）

- 蒸压加气混凝土砌块 B. 粉煤灰砌块 C. 水泥混凝土小型空心砌块 D. 轻集料混凝土小型空心砌块 E. 烧结空心砖

- 烧结空心砖的用途包括（ ）

- 非承重内墙 B. 非承重外墙 C. 承重墙体 D. 地面 E. 台阶

- 混凝土小型空心砌块的优点有（ ）

- 强度高 B. 自重轻 C. 保温性好 D. 施工方便 E. 耐久性好

- 墙体材料的发展方向是（ ）

- 轻质 B. 高强 C. 节能 D. 利废 E. 装饰一体化

模块 4：胶凝材料（10 题）

- 水泥熟料中掺入活性混合材料的意义是（ ）

- 提高强度 B. 降低成本 C. 提高耐热性 D. 减少水化热 E. 改善和易性

- 硅酸盐水泥腐蚀的基本原因是（ ）

- 含过多的游离 CaO B. 水泥石存在 Ca (OH)₂ C. 掺石膏过多 D. 水泥石本身不密实 E. 存在水化铝酸钙

- 生产硅酸盐水泥的主要原料有（ ）

- 石灰石 B. 黏土 C. 铁矿粉 D. 矾土 E. 白云石

- 快硬硅酸盐水泥主要适于（ ）工程

- 紧急抢修 B. 低温施工 C. 大体积混凝土 D. 高强度混凝土 E. 水下工程

- 水泥的质量标准包括（ ）

- 细度 B. 体积安定性 C. 强度 D. 凝结时间 E. 含泥量

- 矿渣硅酸盐水泥与硅酸盐水泥相比，其特性有（ ）

- 早期强度低 B. 水化热低 C. 抗冻性好 D. 抗腐蚀能力强 E. 后期强度增长快

- 高铝水泥使用时应注意的问题有（ ）

- 施工温度不超过 25℃ B. 严禁与石灰混用 C. 严禁与硅酸盐水泥混用 D. 不宜蒸汽养护 E. 宜用于大体积混凝土

- 建筑石膏的特性有（ ）

- 凝结硬化快 B. 体积微膨胀 C. 吸湿性强 D. 耐水性好 E. 抗火性好

- 石灰熟化过程中的 “陈伏” 是为了（ ）

- 消除过火石灰的危害 B. 使熟化充分 C. 降低温度 D. 提高强度 E. 改善和易性

- 水玻璃的用途包括（ ）

- 涂刷石材表面 B. 配制防水剂 C. 配制耐热混凝土 D. 涂刷石膏制品 E. 加固地基

- 模块 5：混凝土（15 题）

- 混凝土拌合物的工作性选择可依据（ ）

- 工程结构物的断面尺寸 B. 钢筋配置的疏密程度 C. 捣实的机械类型 D. 施工方法 E. 环境温度

- 决定混凝土强度的主要因素有（ ）

- 水灰比 B. 集料的强度 C. 养护条件 D. 龄期 E. 砂率

- 混凝土的耐久性包括（ ）

- 抗冻性 B. 抗渗性 C. 抗腐蚀性 D. 抗碳化性 E. 和易性

- 混凝土中掺入减水剂的效果有（ ）

- 提高流动性 B. 提高强度 C. 节约水泥 D. 改善耐久性 E. 加快凝结

- 粗集料的质量要求包括（ ）

- 最大粒径及级配 B. 含泥量及泥块含量 C. 针片状含量 D. 强度 E. 密度

- 影响混凝土拌合物和易性的因素有（ ）

- 用水量 B. 水灰比 C. 砂率 D. 集料级配 E. 温度

- 混凝土的徐变与（ ）因素有关

- 荷载大小 B. 荷载持续时间 C. 环境湿度 D. 混凝土强度 E. 集料含量

- 防止混凝土中钢筋锈蚀的措施有（ ）

- 提高混凝土的密实度 B. 加大保护层厚度 C. 使用阻锈剂 D. 限制氯盐掺量 E. 钢筋表面刷漆

- 泵送混凝土应具备的性能有（ ）

- 良好的流动性 B. 良好的黏聚性 C. 良好的保水性 D. 低泌水性 E. 高强度

- 大体积混凝土施工应采取的措施有（ ）

- 选用低热水泥 B. 降低水灰比 C. 掺入矿物掺合料 D. 控制浇筑温度 E. 加强养护

- 砂浆的和易性包括（ ）

- 流动性 B. 黏聚性 C. 保水性 D. 强度 E. 耐久性

- 砌筑砂浆的强度等级取决于（ ）

- 水泥强度等级 B. 水泥用量 C. 水灰比 D. 砂的质量 E. 养护条件

- 抹面砂浆按功能可分为（ ）

- 普通抹面砂浆 B. 装饰抹面砂浆 C. 防水抹面砂浆 D. 保温抹面砂浆 E. 砌筑砂浆

- 影响砂浆强度的因素有（ ）

- 水泥强度和用量 B. 水灰比 C. 集料质量 D. 养护条件 E. 施工水平

- 干混砂浆的优点有（ ）

- 质量稳定 B. 施工方便 C. 节约材料 D. 减少污染 E. 成本低

模块 6：钢材（10 题）

- 建筑钢材的力学性能包括（ ）

- 强度 B. 塑性 C. 韧性 D. 冷弯性能 E. 可焊性

- 钢筋经冷拉及时效处理后，其性能变化有（ ）

- 屈服强度提高 B. 抗拉强度提高 C. 伸长率降低 D. 冲击韧性降低 E. 硬度降低

- 低合金结构钢的优点有（ ）

- 高强度 B. 良好的塑性 C. 良好的可焊性 D. 良好的抗腐蚀性 E. 低成本

- 影响钢材冲击韧性的因素有（ ）

- 化学成分 B. 内在缺陷 C. 环境温度 D. 加载速度 E. 钢材强度

- 碳素结构钢的牌号由（ ）组成

- 屈服点字母 B. 屈服点数值 C. 质量等级符号 D. 脱氧方法符号 E. 强度等级符号

- 预应力混凝土用钢丝的特点有（ ）

- 强度高 B. 柔性好 C. 松弛率低 D. 耐腐蚀 E. 成本低

- 钢材锈蚀的防止措施有（ ）

- 涂覆保护层 B. 电化学保护 C. 提高混凝土密实度 D. 加入阻锈剂 E. 露天堆放

- 热轧带肋钢筋的强度等级有（ ）

- HRB335 B. HRB400 C. HRB500 D. HPB300 E. Q235

- 钢材的冷加工包括（ ）

- 冷拉 B. 冷拔 C. 冷轧 D. 冷弯 E. 焊接

- 影响钢材疲劳强度的因素有（ ）

- 应力幅 B. 应力循环次数 C. 钢材质量 D. 构件外形 E. 表面质量

模块 7：木材（10 题）

- 木材的主要力学性能指标有（ ）

- 顺纹抗压强度 B. 顺纹抗拉强度 C. 抗弯强度 D. 顺纹抗剪强度 E. 横纹抗压强度

- 影响木材强度的因素有（ ）

- 含水率 B. 负荷时间 C. 温度 D. 疵病 E. 纹理方向

- 木材的含水率包括（ ）

- 自由水 B. 吸附水 C. 化合水 D. 平衡含水率 E. 纤维饱和点含水率

- 木材的疵病主要有（ ）

- 木节 B. 腐朽 C. 斜纹 D. 裂缝 E. 年轮

- 胶合板的优点有（ ）

- 克服木材各向异性 B. 强度较高 C. 胀缩变形小 D. 装饰性好 E. 成本低

- 实木地板的铺设方法有（ ）

- 实铺法 B. 空铺法 C. 悬浮铺法 D. 粘贴法 E. 干挂法

- 木材防火处理的方法有（ ）

- 涂刷防火涂料 B. 浸渍防火药剂 C. 表面覆盖防火层 D. 高温处理 E. 化学改性

- 木材在建筑中的应用包括（ ）

- 结构材料 B. 装饰材料 C. 门窗材料 D. 保温材料 E. 防水材料

- 影响木材胀缩变形的因素有（ ）

- 含水率 B. 纹理方向 C. 树种 D. 温度 E. 湿度

- 人造木板包括（ ）

- 胶合板 B. 刨花板 C. 纤维板 D. 细木工板 E. 实木地板

模块 8：防水材料（10 题）

- 沥青的主要组分有（ ）

- 油分 B. 树脂 C. 沥青质 D. 游离碳 E. 石蜡

- 沥青的技术性质包括（ ）

- 黏性 B. 塑性 C. 温度稳定性 D. 大气稳定性 E. 防水性

- 改性沥青的主要目的是（ ）

- 提高高温稳定性 B. 提高低温抗裂性 C. 提高耐久性 D. 提高黏结力 E. 降低成本

- 防水卷材的主要性能指标有（ ）

- 拉伸强度 B. 断裂伸长率 C. 不透水性 D. 耐热度 E. 低温柔性

- 乳化沥青的特点有（ ）

- 常温施工 B. 节约能源 C. 减少污染 D. 黏结力强 E. 耐久性好

- 沥青混合料的技术指标有（ ）

- 稳定度 B. 流值 C. 空隙率 D. 饱和度 E. 软化点

- 防水涂料按主要成膜物质可分为（ ）

- 沥青基防水涂料 B. 高聚物改性沥青防水涂料 C. 合成高分子防水涂料 D. 无机防水涂料 E. 有机 - 无机复合防水涂料

- 防水工程的质量要点有（ ）

- 材料合格 B. 基层处理到位 C. 施工工艺正确 D. 养护充分 E. 验收合格

- 影响沥青混合料高温稳定性的因素有（ ）

- 沥青黏度 B. 矿料级配 C. 矿料强度 D. 沥青用量 E. 温度

模块 9：装饰材料（85-94 题）

- 常用外墙涂料的性能要求包括（ ）

- 耐候性好 B. 耐水性强 C. 耐沾污性好 D. 透气性好 E. 装饰性好

- 钢化玻璃的特点有（ ）

- 强度高 B. 破碎后无锐角 C. 可切割 D. 耐热冲击 E. 透光率低

- 天然大理石的特性包括（ ）

- 碱性石材 B. 装饰性好 C. 耐酸性差 D. 吸水率低 E. 可用于室外

- 塑料地板的优点有（ ）

- 耐磨性强 B. 脚感舒适 C. 防水性好 D. 维护方便 E. 耐老化性强

- 涂料的组成包括（ ）

- 主要成膜物质 B. 次要成膜物质 C. 溶剂 D. 助剂 E. 颜料

- 中空玻璃的功能有（ ）

- 保温隔热 B. 隔声 C. 防结露 D. 安全 E. 透光

- 建筑胶粘剂按用途可分为（ ）

- 结构胶粘剂 B. 非结构胶粘剂 C. 密封胶粘剂 D. 装饰胶粘剂 E. 防水胶粘剂

- 陶瓷砖按材质可分为（ ）

- 瓷质砖 B. 炻质砖 C. 陶质砖 D. 釉面砖 E. 马赛克

- 装饰石材的放射性指标分为（ ）类

- A  B. B  C. C  D. D  E. E

- 织物装饰材料的功能有（ ）

- 装饰 B. 吸声 C. 保温 D. 防水 E. 耐磨

模块 10：综合应用（95-100 题）

- 吊顶工程的主控项目有（ ）

- 龙骨安装牢固 B. 石膏板固定可靠 C. 表面平整度 D. 接缝直线度 E. 吊杆间距符合要求

- 防水工程施工前的准备工作包括（ ）

- 基层处理 B. 材料检验 C. 施工方案编制 D. 环境温度检查 E. 防水层验收

- 墙面抹灰工程的质量要求有（ ）

- 表面平整 B. 接槎平整 C. 无空鼓裂缝 D. 颜色一致 E. 厚度均匀

- 幕墙工程的三性试验包括（ ）

- 风压变形性能 B. 水密性能 C. 气密性能 D. 抗震性能 E. 防火性能

- 地面工程中，石材铺设的施工工序包括（ ）

- 基层处理 B. 弹线 C. 试铺 D. 灌浆 E. 打蜡抛光

- 建筑装饰工程质量验收的一般项目是指（ ）

- 对安全起决定性作用的项目 B. 对使用功能起辅助作用的项目 C. 允许有一定偏差的项目 D. 外观质量项目 E. 必须严格符合规范的项目

- 判断题（200 题）

- 模块 1：材料基本性质（1-20 题）

- 材料按化学组成可分为无机材料、有机材料两类。（ ）

- 材料的密度一定大于其表观密度。（ ）

- 孔隙率越大，材料的强度一定越低。（ ）

- 材料的吸水性用吸水率表示，吸湿性用含水率表示。（ ）

- 软化系数越大，材料的耐水性能越好。（ ）

- 材料的导热系数越大，其保温隔热性能越好。（ ）

- 亲水性材料的润湿边角小于 90°。（ ）

- 材料在气干状态下的表观密度称为干表观密度。（ ）

- 开口孔隙率越大，材料的吸水率一定越大。（ ）

10. 材料的抗冻性仅与孔隙率有关，与孔隙水饱和程度无关。

11. 相同种类的材料，其体积密度越大，孔隙率越小。（ ）

- 材料的强度试验中，小试件的试验结果比大试件偏大。（ ）

- 材料的弹性模量越大，其抵抗变形的能力越强。（ ）

- 吸湿性强的材料，其耐水性一定差。（ ）

- 材料的密实度与孔隙率之和等于 1。（ ）

- 含水率为 5% 的湿砂 100g，其中水的质量为 5g。（ ）

- 材料的耐久性是一项综合性能，包括抗冻性、抗渗性等。（ ）

- 气硬性胶凝材料只能在空气中硬化，水硬性胶凝材料只能在水中硬化。（ ）

- 材料的韧性越好，其抵抗冲击荷载的能力越强。（ ）

- 堆积密度是指散粒材料在自然堆积状态下的质量与体积比。（ ）

模块 2：天然石材（21-40 题）

- 花岗岩属于岩浆岩，大理石属于变质岩。（ ）

- 天然石材的抗压强度高，抗拉强度低。（ ）

- 大理石耐酸性好，可用于室外装饰。（ ）

- 石材的强度等级按抗压强度平均值划分。（ ）

- 石英岩的抗压强度高于花岗岩。（ ）

- 沉积岩是由岩浆冷却凝结而成的岩石。（ ）

- 毛石是经加工打磨后的石块。（ ）

- 石材的耐磨性与硬度正相关。（ ）

- 片麻岩的矿物组成与花岗岩相似。（ ）

- 石灰岩属于沉积岩，主要成分为碳酸钙。（ ）

- 天然石材的放射性均符合民用建筑要求。（ ）

- 料石按加工精度分为毛料石、粗料石、细料石。（ ）

- 砂岩的性能因胶结物不同而差异很大。（ ）

- 石材的吸水率越大，耐久性越差。（ ）

- 花岗石板材可用于室内外地面、墙面装饰。（ ）

- 石材的抗冻性与孔隙率成反比。（ ）

- 大理岩的装饰性主要取决于其纹理和颜色。（ ）

- 火山岩属于变质岩。（ ）

- 石材的密度一般为 2.5-3.0g/cm³。（ ）

- 干挂石材幕墙的石材厚度不应小于 25mm。（ ）

模块 3：墙体材料（41-60 题）

- 烧结普通砖的标准尺寸为 240mm×115mm×53mm。（ ）

- 灰砂砖可用于长期受热 200℃以上的部位。（ ）

- 加气混凝土砌块轻质、保温，可用于承重墙体。（ ）

- 烧结多孔砖的孔隙率大于烧结普通砖。（ ）

- 欠火砖色浅、强度低，不宜用于建筑结构。（ ）

- 蒸压粉煤灰砖的性能与烧结普通砖相近。（ ）

- 烧结空心砖可用于高层建筑的承重墙体。（ ）

- 煤矸石砖是利用工业废渣制成的墙体材料。（ ）

- 混凝土小型空心砌块的主规格尺寸为 390mm×190mm×190mm。（ ）

- 墙体材料的发展方向是轻质、高强、节能。（ ）

- 石灰爆裂会导致砖墙开裂，影响结构安全。（ ）

- 页岩砖的性能优于黏土砖。（ ）

- 空心砖的保温性能优于实心砖。（ ）

- 蒸压加气混凝土砌块的吸水率低。（ ）

- 烧结普通砖的质量等级分为优等品、一等品、合格品。（ ）

- 灰砂砖不宜在酸性环境中使用。（ ）

- 墙体材料的放射性指标应符合 A 类要求。（ ）

- 混凝土砌块砌筑前应浇水润湿。（ ）

- 烧结砖的强度等级用 MU×× 表示。（ ）

- 外保温复合墙体是墙体保温的发展方向。（ ）

模块 4：胶凝材料（61-80 题）

- 硅酸盐水泥的初凝时间不得早于 45min。（ ）

- 建筑石膏硬化时体积会收缩。（ ）

- 石灰熟化过程中会放出大量热。（ ）

- 矿渣水泥的水化热低于硅酸盐水泥。（ ）

- 水玻璃可用作防水涂料的促硬剂。（ ）

- 水泥的强度是指净浆强度。（ ）

- 高铝水泥的适宜使用温度为 30℃以上。（ ）

- 石膏的主要化学成分是二水硫酸钙。（ ）

- 石灰 “陈伏” 是为了消除过火石灰的危害。（ ）

- 火山灰水泥适用于抗渗要求高的工程。（ ）

- 水泥储存期超过三个月，强度会降低。（ ）

- 快硬硅酸盐水泥的 C₃S 含量较高。（ ）

- 水玻璃的模数越高，性能越好。（ ）

- 硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于 6.5h。（ ）

- 石膏制品的耐水性好。（ ）

- 水泥体积安定性不合格，可降级使用。（ ）

- 活性混合材料可与水泥熟料发生水化反应。（ ）

- 石灰是气硬性胶凝材料，不能用于水中。（ ）

- 水泥细度越细，强度发展越快。（ ）

- 建筑石膏的防火性能好。（ ）

- 模块 5：混凝土与砂浆（81-100 题）

- 混凝土的强度等级按立方体抗压强度标准值划分。（ ）

- 水灰比越小，混凝土强度越高。（ ）

- 混凝土拌合物的和易性包括流动性、黏聚性、保水性。（ ）

- 引气剂可提高混凝土的抗冻性。（ ）

- 砂率是指砂的质量与石子质量之比。（ ）

- 混凝土的徐变是指长期荷载下的塑性变形。（ ）

- 大体积混凝土应选用水化热低的水泥。（ ）

- 砂浆的强度等级用 M×× 表示。（ ）

- 抹灰砂浆的厚度越大，质量越好。（ ）

- 混凝土试块的标准养护条件为（20±2）℃，相对湿度 95% 以上。（ ）

- 减水剂可节约水泥用量。（ ）

- 粗集料的最大粒径不应超过钢筋净距的 3/4。（ ）

- 砂浆的保水性用分层度表示。（ ）

- 混凝土碳化会提高其抗压强度。（ ）

- 泵送混凝土的坍落度应大于 100mm。（ ）

- 火山灰水泥拌制的混凝土宜采用蒸汽养护。（ ）

- 混凝土的耐久性包括抗冻性、抗渗性、抗腐蚀性。（ ）

- 砌筑砂浆应随拌随用，一般不得超过 3h。（ ）

- 间断级配的混凝土空隙率小于连续级配。（ ）

- 混凝土强度试验中，100mm 试件的强度需乘以 0.95 折算系数。（ ）

模块 6：钢材（101-120 题）

- 钢材的屈服强度是确定强度取值的依据。（ ）

- 钢筋经冷拉后，屈服强度提高，塑性降低。（ ）

- 低合金结构钢的强度高于碳素结构钢。（ ）

- 钢材的屈强比越大，安全储备越大。（ ）

- 碳素钢的含碳量越高，强度越高，塑性越好。（ ）

- 预应力钢丝的强度高于热轧钢筋。（ ）

- 钢材的时效敏感性是指时效导致性能变化的程度。（ ）

- 硫会导致钢材产生冷脆性。（ ）

- 钢材的冲击韧性随温度降低而提高。（ ）

- 热轧带肋钢筋的牌号为 HRB×××。

- 钢绞线可用于大跨度预应力结构。（ ）

- 钢材的腐蚀主要是化学腐蚀。（ ）

- Q235 号钢的质量等级 D 级最优。（ ）

- 冷拔低碳钢丝可用于小型预应力构件。（ ）

- 钢材的硬度与强度正相关。（ ）

- 钢筋的可焊性与含碳量正相关。（ ）

- 钢材的疲劳强度与应力幅有关。（ ）

- 热处理可改变钢材的性能。（ ）

- 不锈钢的主要优点是耐腐蚀性好。（ ）

- 钢材的密度约为 7.85g/cm³。（ ）

模块 7：木材（121-140 题）

- 木材的顺纹抗拉强度最高。（ ）

- 木材的含水率在纤维饱和点以下时，体积随含水率降低而收缩。（ ）

- 针叶树材的胀缩变形大于阔叶树材。（ ）

- 木材的腐朽主要是霉菌侵蚀导致的。（ ）

- 胶合板可克服木材的各向异性。（ ）

- 木材的平衡含水率与环境温湿度有关。（ ）

- 实木地板的铺设方法包括实铺法和空铺法。（ ）

- 木材的持久强度约为极限强度的 50%-60%。（ ）

- 红松属于针叶树，水曲柳属于阔叶树。（ ）

- 木材的吸湿性是指吸收空气中水分的能力。（ ）

- 木材防火处理可提高其耐火极限。（ ）

- 细木工板的芯层由木条拼接而成。（ ）

- 木材的密度约为 0.5-0.8g/cm³。（ ）

- 木材在潮湿环境中易腐朽。（ ）

- 人造木板包括胶合板、刨花板、纤维板。（ ）

- 木材的弦向收缩大于径向收缩。（ ）

- 木材的强度随含水率降低而提高。（ ）

- 装饰单板贴面人造板的装饰性好。（ ）

- 木材的疵病会降低其强度。（ ）

- 木材是良好的吸声材料。（ ）

模块 8：防水材料（141-160 题）

- 沥青的黏性用针入度表示，针入度越大黏性越小。

- 改性沥青的高温稳定性优于普通沥青。（ ）

- 防水卷材的耐热度是指其在高温下不流淌的性能。（ ）

- 乳化沥青可常温施工。（ ）

- 石油沥青的塑性用延度表示，延度越大塑性越好。（ ）

- 沥青混合料的空隙率过大，会降低其耐久性。（ ）

- 防水涂料按成膜物质分为沥青基、改性沥青基、合成高分子三类。（ ）

- 煤沥青的毒性大于石油沥青。（ ）

- 防水卷材的低温柔性是指其在低温下不脆裂的性能。（ ）

- 沥青胶的耐热性用软化点表示。（ ）

- SBS 改性沥青属于弹性体改性沥青。（ ）

- 防水工程的质量验收需做蓄水试验。（ ）

- 沥青老化后，黏性增加，塑性降低。（ ）

- 防水卷材的拉伸强度越大，抗裂性越好。（ ）

- 沥青混合料的稳定度越大，高温稳定性越好。（ ）

- 水乳型防水涂料环保性优于溶剂型。（ ）

- 沥青的温度稳定性用软化点表示，软化点越高稳定性越好。（ ）

- 防水卷材的不透水性是指其抵抗压力水渗透的能力。（ ）

- 冷底子油可增强防水层与基层的粘结力。（ ）

- 沥青混合料的级配分为连续级配和间断级配。（ ）

模块 9：装饰材料（161-180 题）

- 釉面砖可用于室外墙面装饰。（ ）

- 钢化玻璃破碎后无锐角，安全性高。（ ）

- 天然大理石的放射性低于花岗岩。（ ）

- 涂料的主要成膜物质是树脂。（ ）

- 中空玻璃的保温性能优于普通平板玻璃。（ ）

- 塑料地板耐磨性强，维护方便。（ ）

167. 内墙涂料需具备良好的透气性。（ ）

168. 不锈钢装饰板耐腐蚀性好，装饰性强。（ ）

169. 陶瓷马赛克吸水率低，适用于卫生间。（ ）

- 外墙涂料需具备良好的耐候性。（ ）

- 石膏板吸湿性强，不宜用于潮湿环境。（ ）

- 铝塑板由铝合金板和塑料芯层复合而成。（ ）

173. 多彩涂料的装饰性优于普通乳胶漆。（ ）

174. 天然文化石适用于室外墙面装饰。（ ）

175. 防火涂料可提高材料的耐火极限。（ ）

176. 塑料墙纸施工方便，装饰性好。（ ）

177. 夹层玻璃的抗冲击性能优于钢化玻璃。（ ）

178. 溶剂型涂料的耐水性优于水性涂料。（ ）

179. 装饰石材的强度等级按抗压强度划分。（ ）

180. 织物墙布具有吸声、装饰功能。（ ）

模块 10：综合应用（181-200 题）

- 吊顶工程中，吊杆距主龙骨端部距离不应大于 300mm。（ ）

- 182. 厕浴间防水层需做 24h 蓄水试验。（ ）

183. 抹灰总厚度大于 35mm 时，需采取加强措施。（ ）

184. 幕墙工程施工前需做三性试验。（ ）

185. 实木地板铺设后需放置 7 天再打蜡。（ ）

186. 墙面砖粘贴应从下往上进行。（ ）

187. 轻质隔墙与地面交接处应采取防开裂措施。（ ）

188. 地面水泥砂浆面层厚度不应小于 20mm。（ ）

189. 涂饰工程应先刷顶棚后刷墙面。（ ）

190. 铝合金门窗框与墙体缝隙应用水泥砂浆填充。（ ）

191. 吊顶石膏板接缝需贴接缝纸带。（ ）

192. 饰面砖粘贴的主控项目包括粘贴牢固、无空鼓。（ ）

193. 防水等级 I 级的屋面需采用二道设防。（ ）

194. 石材干挂的连接件需做防腐处理。（ ）

195. 室内装修工程应在土建工程验收合格后进行。（ ）

196. 吊顶主龙骨间距不应大于 1200mm。（ ）

- 水性涂料施工温度不应低于 5℃。（ ）

- 幕墙的防雷装置应与主体结构防雷装置连接。（ ）

- 有防滑要求的地面应采用毛面石材。（ ）

- 建筑装饰工程质量验收的主控项目必须全部合格。（ ）